Informace pro použití, čtěte pozorně

# Endomethasone N, powder

SLOŽENÍ

Hydrokortizon acetát .............................................................. 1,0 g

Pomocné látky: thymol iodid, barium sulfát, oxid zinečnatý,

magnesium stearát q.s.ad. ................................................. 100,0 g

VLASTNOSTI

Aby pasty působily jako dokonalé materiály na výplň kořenových

kanálků, neměly by se po vytvrdnutí časem vstřebávat, ani

smršťovat.

Tyto pasty by měly být nepropustné pro záření a snadno se vkládat

do kanálku.

Prášek ENDOMETHASONE N má všechny shora popsané

vlastnosti.

Kromě toho má tento lékařský prostředek kvůli přítomnosti

hydrokortizon acetátu podpůrnou protizánětlivou funkci.

INDIKACE

Trvalá výplň kořenového kanálku a výplň v zubařských postupech

se systematickým vložením gutaperčových čepů.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Riziko alergie na jakoukoli složku, zejména v případě kontaktu s

dásněmi.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Léčený zub by měl být oddělen (pomocí bavlněného válečku nebo

gumové hráze).

Po opatrném vytvarování kanálku, jeho vyčištění antiseptickým

roztokem, vypláchnutí a vysušení papírovými čepy, připravte

kanálkovou pastu bezprostředně před použitím postupným

sypáním prášku do kapaliny (eugenol nebo kapalina

ENDOMETHASONE) v poměru 2 polévkové lžíce prášku na 3-6

kapek kapaliny, dokud pasta nemá požadovanou konzistenci pro

vybranou plnící techniku:

- s použitím nosiče pasty

- a/nebo obalením gutaperčových čepů cementovým nátěrem pro

kondenzační techniky.

Poté kořenový kanálek pomocí nosiče pasty vyplňte a do pasty

umístěte jeden nebo několik gutaperčových čepů, které byly

předtím uzpůsobeny podle tvaru kanálku.

Sejměte rentgenové snímky, abyste se ujistili, že byly kořenové

kanálky důkladně vyplněny.

INTERAKCE

Nepoužívejte v kombinaci s kompozitními materiály, protože

přípravky na bázi eugenolu inhibují jejich polymerizaci.

ZVLÁŠTNÍ VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Stejně jako s každou jinou těsnící kořenovou hmotou lze kanálek

vyplnit pouze tehdy, pokud byl předtím jeho otvor rozšířen, vyčištěn

a důkladně vydezinfikován.

Před plněním si stanovte pracovní délku kořenového kanálku tak,

abyste předešli apikální extruzi, protože pasta se nevstřebává.

Z důvodu elektrostatických vlastností má ENDOMETHASONE N,

stejně jako všechny prášky, sklon vytvářet v lahvičce shluky.

Kapacita uvedená na etiketě však odpovídá váhovému obsahu.

Lahvičku je proto nutno před použitím protřepat, aby se prášek

uvolnil.

Nebezpečí (obsahuje thymol iodid).

Škodlivý při požití.

Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Viz bezpečnostní list.

SKLADOVÁNÍ

Neskladujte při teplotách nad 25 °C a chraňte před vlhkem.

BALENÍ

- Lahvička se 14 g nebo 42 g prášku + lžíce.

- 3 lahvičky se 14 g prášku + lžíce.

- Sada: 1 lahvička se 14 g prášku a 1 lahvička s 10 ml kapaliny a lžící.

Jen pro odborné zubní použití