Impregum(

Penta

Polyéterová otiskovací hmota pro ESPE Pentamix

Informace pro použití

Popis výrobku

Impregum Penta je polyéterová otiskovací hmota střední konzistence pro namíchání v  přístroji Pentamix.  Poměr míchání je objemově 5 dílů pasty : 1 dílu katalyzátoru. Detaily k produktům PENTAMIX s příslušenstvím, ESPE Polyether Adhesive, ESPE Epipak, ESPE Elastomer stříkačka viz příslušný návod k použití.

Tento návod k použití uschovejte po celou dobu užívání materiálu.

Složení

Polyétery, plnidla, zvláčňovadla, pigmenty

Oblasti použití

- otiskování inlayových a onleyových korunkových a můstkových preparací;

- funkční otisky;

- fixační otisky

- otisky implantátů

Příprava

Otisková lžíce:

vhodné jsou neperforované  kovové lžíce nebo individuální lžíce z umělé hmoty.

Pro zabezpečení dostatečné vazby naneseme na lžíci tenkou vrstvu ESPE POLYETHER ADHESIVE a necháme úplně zaschnout (minim. 30 – 60 sek – zkouška prstem, ideální je 15 min).

Pentamix:

Impregum Penta plníme výhradně do kartuší určených pro tento materiál. U nově naplněných kartuší před prvním otiskem vytlačíme cca 3 cm materiálu (odpad). Pasta musí vytékat stejnoměrně zbarvená. Je-li před vložením kartuše namontován nový míchač, musíme před začátkem míchání zkontrolovat, zda-li hnací osička dobře zapadla do míchače.

Příprava otisku

Oblast preparace udržujte v suchu. U subgingiválních preparací použijte případně retrakční niť nebo kroužky. Vhodné retrakční prostředky jsou roztoky na bázi Aluminium-hydroxid-chloridu nebo Aluminium-sulfátu, např. Epipak. Před odebráním otisku je nutné důkladně odstranit veškeré zbytky retrakčního prostředku pomocí výplachu a sušení. Retrakční prostředky, obsahující epinephrin (adrenalin),

8-hydroxychinolinsulfát a trojmocné sírany železa, mohou zabránit tuhnutí polyéterových hmot.

Dávkování a míchání

Dávkování a míchání probíhá v přístroji Pentamix plně automaticky.

Doba zpracování:

|  | min:sek |
| --- | --- |
| zpracování (od začátku* míchání) | 02:45 |
| vytvrzování (od začátku* míchání) | 06:00 |
| doba vytvrzování v ústech | 03:15 |

Uvedené časy zpracování platí při teplotě 23ºC. Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují celkovou dobu zpracování.

*Začátek míchání = vstup pasty do míchací kanyly

Technika otiskování

Monofázová technika míchání:

k ostřiku preparace nasadíme stříkačku ESPE Penta Elastomer na Penta kanylu míchacího zařízení PENTAMIX a naplníme.Poté plníme adhezivem preparovanou lžíci. Míchací kanylu přitom držíme neustále vnořenou do materiálu. Ostřik do hloubky sulcusu, resp. preparace, provádíme též s neustále vnořenou špičkou aplikační trysky do materiálu a aplikujeme za neustálého kontaktu s povrchem zubu. Ihned po ostřiku preparace vložíme naplněnou lžíci do pozice v ústech přidržíme bez dalšího tlaku až do ztuhnutí. S ostřikem preparace začněte, až když je lžíce do poloviny naplněna (podle velikosti) tak, aby bylo zajištěno, že lžíce bude bezprostředně po provedení ostřiku vložena do pozice. V jiném případě by materiál ztuhnul v ústech dříve, než materiál ve lžíci a to by vedlo k napětí a deformaci otisku.

Funkční otisk:

adhezivem připravenou individuální funkční lžíci naplníme materiálem, vložíme do pozice v ústech a necháme pacienta provést funkční pohyby, pro případnou korekturu funkčního otisku použijeme ESPE Permadyne Penta L nebo ESPE Permadyne Garant 2:1.

Hygiena

Otisk ponoříme do standardní dezinfekční lázně, např. Impresept*. Doba dezinfekce se řídí údaji výrobce, u Impreseptu 10 min. Příliš dlouhá dezinfekční doba by mohla vést k poškození otisku. Po dezinfekci otisk oplachujeme cca. 15 sek pod tekoucí vodou

*Impresept je  dodáván firmou ESPE Dental AG pouze do Německa, Rakouska a Švýcarska.

Výroba modelu

Do otisku odlijeme modelovou sádru nejdříve po 30 minutách, nejpozději však po 14-ti dnech, aby byl sádrový model bez bublinek, je nutné bezprostředně před vylitím sádrou krátce opláchnout vodou. Nepoužívejte žádné prostředky pro odstranění povrchového napětí. Tyto prostředky škodí kvalitě polyéterového materiálu a nejsou nutné! Polyéterový otisk můžeme postříbřit, pomědění však není možné.

Čištění

Nezatuhlou pastu je možné odstranit ethanolem nebo umýt vodou a mýdlem. Adhezivum z kovové lžíce odstraníme pomocí acetonu.

Upozornění

Při nízkých teplotách (pod 18( C) se zvyšuje viskozita pasty natolik, že při míchání přístrojem může dojít k problémům. Skladujte proto pasty jeden den před jejich použitím při teplotě nejméně 18ºC. Pasta se tak dostane do stavu zpracování schopné konzistence, aniž by ztrácela na kvalitě.

Sluneční paprsky  a skladování ve vlhkém prostředí otisku škodí. Neskladovat při extrémně vysoké nebo nízké relativní vlhkosti vzduchu (>70% a <30%). Otisky z polyéterového materiálu nesmí v žádném případě přijít do styku s ředidly, protože by došlo k nabobtnání otisku a výsledkem by byl nepřesný model. Polyéterové materiály je možné kombinovat mezi sebou, avšak nikoliv se silikony.

Kontraindikace

U citlivých osob nelze vyloučit reakci na přípravek. Při alergické reakci je nutné od dalšího použití přípravku upustit.

Technické údaje

Impregum Penta  odpovídá normám ISO 4823,

typ 2 střední konzistence a ADA typ 1, spec. č. 19.

Deformace pod tlakem (ISO):		       3,0%

Návrat do pozice po deformaci:                  98,5%

Lineární změna rozměrů (ISO, po 24h):      -0,3%

Skladování

Impregum Penta  neskladujte při teplotách vyšších než 25( C.

Po uplynutí data trvanlivosti již nepoužívejte. Otisky skladujte v temnu při teplotách pod 30( C.

# Doba použitelnosti

2 roky

Balení

Balení - příslušenství:

2 tuby základní pasty

2 tuby katalyzátoru

2 Impregum Penta kartuše

50 Penta míchacích kanyl

1 Penta Elastomer stříkačka

Normální balení:

2 tuby základní pasty

2 tuby katalyzátoru

Velké balení:

5x normální balení

Jednotlivá balení:

Impregum Penta kartuše

Penta Elastomer stříkačka

ESPE Polyether Adhesive 17 ml